**石家庄方裕合成材料有限公司**

SHIJIAZHUANG FANGYU SYNTHETIC MATERIAL CO.,LTD

**质 量 分 析 报 告**

**Certificate of Analysis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户名称：** | | **数量：1MT.** | |
| 产品名称 ：水磨片专用树脂粉 | | 检测日期: 2023-5-18 | |
| 产品型号 ： FY1035 | | 产品批号：**20230517** | |
| 检验项目 | 指标要求 | 实测值 | 检验方法 |
| 材质 | 三聚氰胺与甲醛水溶液经缩聚反应生成 | 合格 |  |
| 外观 | 粉末状，模压成型后表面应光亮平整 无气泡和裂缝，色泽和杂质. | 合格 |  |
| 熔点/ ℃ |  | ≥110 |  |
| 耐沸水性 | 表面无糊烂现象，允许有轻微褪色，允许有轻微皱皮 | 合格 | GB1034 |
| 含水量/ % | ≥5 | 3.0 |  |
| 流动性（拉西哥）mm |  | 180 | GB4806.7-2016 |
| 成型时间/ s |  | 10 | 机试 |
| 溶解度 |  | 合格 | 水温80℃ |
| **备注：** | | | |
| 检验结论：该批产品符合GB4806.7-2016行业标准    检验员：董晓辉 化验室主任：孔龙泽 | | | |